# Утвержден

Постановлением

Госстандарта России

от 26 декабря 2003 г. N 390-ст

Дата введения -

1 января 2005 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

ЛАКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

PAINT MATERIALS. VARNISHES. GENERAL SPECIFICATIONS

ГОСТ Р 52165-2003

## Предисловие

Задачи, основные принципы и правила проведения работ по государственной стандартизации в Российской Федерации установлены ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения" и ГОСТ Р 1.2-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов".

## Сведения о стандарте

1. Разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 195 "Материалы лакокрасочные", Научно-производственной фирмой ОАО "НПФ "Спектр ЛК".

2. Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.

3. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 2003 г. N 390-ст.

4. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст этих изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы вида лаки, применяемые для окрашивания различных поверхностей, за исключением мебельных лаков, консервационных лаков (группа 3 по ГОСТ 9825), лаков специального назначения (группа 5 по ГОСТ 9825), водно-дисперсионных и полуфабрикатных лаков.

Требования, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья человека, окружающей среды, изложены в 5.3.1, таблица 1 (показатели 2, 4, 6) и таблица 2 (показатели 2, 4, 6); 5.3.2, таблица 3; 5.4 (кроме требований по определению предельных отклонений от номинального количества); 5.5.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.008-82. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения

ГОСТ 9.032-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.072-77. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

ГОСТ 9.104-79. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.401-91. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.403-80. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ 9.407-84. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.016-79. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.1.044-89. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.002-75. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 896-69. Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска

ГОСТ 4765-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе

ГОСТ 5100-85. Сода кальцинированная техническая. Технические условия

ГОСТ 5233-89. Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытий по маятниковому прибору

ГОСТ 6806-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе

ГОСТ 8420-74. Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости

ГОСТ 8832-76. Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

ГОСТ 9825-73. Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 9980.1-86. Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 9980.2-86. Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

ГОСТ 9980.3-86. Материалы лакокрасочные. Упаковка

ГОСТ 9980.4-2002. Материалы лакокрасочные. Маркировка

ГОСТ 9980.5-86. Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 13526-79. Лаки и эмали электроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17537-72. Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ

ГОСТ 19007-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

ГОСТ 19266-79. Материалы лакокрасочные. Методы определения цвета

ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 21903-76. Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости

ГОСТ 23955-80. Материалы лакокрасочные. Методы определения кислотного числа

ГОСТ 26319-84. Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 27037-86. Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур

ГОСТ 27271-87. Материалы лакокрасочные. Метод контроля срока годности

ГОСТ 28246-89. Краски и лаки. Термины и определения

ГОСТ 28513-90. Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности

ГОСТ Р 51121-97. Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 9.008, ГОСТ 9.072, ГОСТ 28246, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1. Лак: продукт, который после нанесения на поверхность образует твердую прозрачную пленку, обладающую защитными, декоративными или специальными техническими свойствами. Некоторые лаки содержат красители, матирующие и другие функциональные добавки.

## 4. Классификация

4.1. Классификация и обозначение лаков по роду пленкообразующего вещества и по назначению - по ГОСТ 9825 (Приложение А).

## 5. Общие технические требования

5.1. Лаки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и нормативного документа (НД) или технических условий (ТУ) на конкретную марку лака, по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

5.2. В НД или ТУ на конкретную марку лака указывают область его применения и условия формирования покрытий.

5.3. Характеристики

5.3.1. Показатели лаков приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│     Наименование     │                      Значение                       │    Метод    │

│      показателя      ├───────────┬──────────────────────────────────┬──────┤  испытания  │

│                      │  Лаки на  │ Лаки на основе полимеризационных │Прочие│             │

│                      │  эфирах   │               смол               │      │             │

│                      │ целлюлозы │                                  │      │             │

│                      ├────┬──────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤      │             │

│                      │ НЦ │  ЭЦ  │ ФП │ КЧ │ ВЛ │ АС │ ХВ │ ХС │ АК │      │             │

├──────────────────────┼────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┼─────────────┤

│1. Внешний вид покры- │После высыхания лак должен образовывать однородную   │По 9.3       │

│тия лака              │поверхность без посторонних включений; допускается   │             │

│                      │незначительная шагрень                               │             │

├──────────────────────┼────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┼─────────────┤

│2. Массовая доля      │7   │9     │8   │30  │5   │10  │14  │14  │6   │10    │По ГОСТ 17537│

│нелетучих веществ, %, │    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │             │

│не менее              │    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │             │

├──────────────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────────────┤

│3. Условная вязкость  │15 -│Не оп-│12 -│40 -│12 -│12 -│15 -│15 -│12 -│12 -  │По ГОСТ 8420 │

│при температуре (20   │90  │реде- │100 │120 │100 │200 │50  │50  │180 │200   │и 9.4        │

│+/- 0,5) °С по виско- │    │ляют  │    │    │    │    │    │    │    │      │настоящего   │

│зиметру типа ВЗ-246   │    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │стандарта    │

│диаметром сопла 4 мм, │    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │             │

│с                     │    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │             │

├──────────────────────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────────────┤

│4. Время высыхания, ч,│    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │По ГОСТ 19007│

│не более:             │    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │и 9.5        │

│ при горячей сушке    │2   │2     │2   │4   │4   │4   │Не опре- │4   │4     │настоящего   │

│лаков                 │    │      │    │    │    │    │деляют   │    │      │стандарта    │

│         или          │    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │             │

│ при естественной     │4   │4     │24  │24  │24  │24  │4   │4   │24  │24    │             │

│сушке лаков до степени│    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │             │

│3 при температуре     │    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │             │

│(20 +/- 2) °С         │    │      │    │    │    │    │    │    │    │      │             │

├──────────────────────┼────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┼────┼──────┼─────────────┤

│5. Срок годности (жиз-│Не определяют                            │3   │3     │По ГОСТ 27271│

│неспособность) лака   │                                         │    │      │и 9.7        │

│после смешения компо- │                                         │    │      │настоящего   │

│нентов при температуре│                                         │    │      │стандарта    │

│(20 +/- 2) °С, ч, не  │                                         │    │      │             │

│менее                 │                                         │    │      │             │

├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────┴────┴──────┼─────────────┤

│6. Температура вспышки│                                                     │По ГОСТ 19433│

│в закрытом тигле, °С  │                                                     │и 9.6        │

│(класс и подкласс     │                                                     │настоящего   │

│опасности):           │                                                     │стандарта    │

│ 3.1                  │Менее минус 18                                       │             │

│ 3.2                  │Минус 18 и более, но менее 23                        │             │

│ 3.3                  │23 и более, но менее 61                              │             │

│ 9.1                  │Более 61, но менее 90                                │             │

├──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

│    Примечания                                                                            │

│    1. Для тиксотропных лаков на всех пленкообразующих показатель 3 не определяют.        │

│    2. Показатель 5 определяют для лаков, компоненты которых хранят отдельно и смешивают  │

│перед применением.                                                                        │

│    3. Для АС-лаков допускается определение показателя 3 по вискозиметру ВЗ-246 диаметром │

│сопла 2 мм при температуре (20 +/- 0,5) °С; норму по показателю указывают в НД или ТУ на  │

│конкретную марку лака.                                                                    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 2

┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│   Наименование    │                                       Значение                                        │  Метод  │

│    показателя     ├───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤испытания│

│                   │  Лаки на основе   │           Лаки на основе поликонденсационных смол            │Про-│         │

│                   │  природных смол   │                                                              │чие │         │

│                   ├────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┤    │         │

│                   │ БТ │ КФ │ МА │ ЯН │ ФА │ ПЭ │ ГФ │ ПФ │ ФЛ  │ МЛ │ ЭП │ КО  │ МЧ │ УР │ МС  │ АУ │    │         │

├───────────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┼─────────┤

│1. Внешний вид     │После высыхания лак должен образовывать однородную поверхность без посторонних         │По 9.3   │

│покрытия лака      │включений; допускается незначительная шагрень                                          │         │

├───────────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┼─────────┤

│2. Массовая доля   │37  │60  │45  │40  │40  │30  │35  │40  │30   │38  │15  │24   │40  │30  │35   │40  │15  │По ГОСТ  │

│нелетучих веществ, │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │    │    │     │    │    │17537    │

│%, не менее        │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │    │    │     │    │    │         │

├───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────────┤

│3. Условная вяз-   │15 -│20 -│30 -│35 -│30 -│30 -│20 -│35 -│15 - │15 -│12 -│12 - │30 -│12 -│20 - │40 -│12 -│По ГОСТ  │

│кость при темпера- │120 │100 │80  │200 │120 │180 │200 │200 │100  │190 │120 │160  │160 │120 │100  │100 │200 │8420 и   │

│туре (20 +/- 0,5)  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │    │    │     │    │    │9.4 нас- │

│°С по вискозиметру │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │    │    │     │    │    │тоящего  │

│типа ВЗ-246 диамет-│    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │    │    │     │    │    │стандарта│

│ром сопла 4 мм, с  │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │    │    │     │    │    │         │

├───────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────────┤

│4. Время высыхания │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │    │    │     │    │    │По ГОСТ  │

│лаков, ч, не более:│    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │    │    │     │    │    │19007 и  │

│ при горячей сушке │12  │10  │4   │2   │3   │3   │9   │4   │4    │4   │8   │6    │4   │12  │4    │2   │12  │9.5 нас- │

│        или        │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │    │    │     │    │    │тоящего  │

│ при естественной  │24  │24  │24  │24  │24  │12  │48  │72  │Не   │24  │24  │24   │24  │36  │12   │24  │24  │стандарта│

│сушке до степени 3 │    │    │    │    │    │    │    │    │опре-│    │    │     │    │    │     │    │    │         │

│при температуре    │    │    │    │    │    │    │    │    │деля-│    │    │     │    │    │     │    │    │         │

│(20 +/- 2) °С      │    │    │    │    │    │    │    │    │ют   │    │    │     │    │    │     │    │    │         │

├───────────────────┼────┴────┴────┴────┴────┼────┼────┴────┴─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────────┤

│5. Срок годности   │Не определяют           │4   │Не определяют  │4   │3   │Не   │8   │3   │Не   │3   │2   │По ГОСТ  │

│(жизнеспособность) │                        │    │               │    │    │опре-│    │    │опре-│    │    │27271 и  │

│лака после смешения│                        │    │               │    │    │деля-│    │    │деля-│    │    │9.7 нас- │

│компонентов при    │                        │    │               │    │    │ют   │    │    │ют   │    │    │тоящего  │

│температуре (20    │                        │    │               │    │    │     │    │    │     │    │    │стандарта│

│+/- 2) °С, ч, не   │                        │    │               │    │    │     │    │    │     │    │    │         │

│менее              │                        │    │               │    │    │     │    │    │     │    │    │         │

├───────────────────┼────────────────────────┴────┴───────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┼─────────┤

│6. Температура     │                                                                                       │По ГОСТ  │

│вспышки в закрытом │                                                                                       │19433 и  │

│тигле, °С (класс и │                                                                                       │9.6 нас- │

│подкласс опаснос-  │                                                                                       │тоящего  │

│ти):               │                                                                                       │стандарта│

│ 3.1               │Менее минус 18                                                                         │         │

│ 3.2               │Минус 18 и более, но менее 23                                                          │         │

│ 3.3               │23 и более, но не более 61                                                             │         │

│ 9.1               │Более 61, но менее 90                                                                  │         │

├───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤

│    Примечания                                                                                                       │

│    1. Показатель 5 определяют для лаков, компоненты которых хранят отдельно и смешивают перед применением.          │

│    2. Для тиксотропных лаков на всех пленкообразующих показатель 3 не определяют.                                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.3.2. Показатели лаков в зависимости от их назначения по ГОСТ 9825 приведены в таблице 3.

Таблица 3

┌─────────────┬──────┬──────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────┐

│Группа лаков │Обоз- │       Наименование показателя        │Значе-│ Метод испытания │

│             │наче- │                                      │ние   │                 │

│             │ние   │                                      │      │                 │

│             │группы│                                      │      │                 │

├─────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤

│Атмосферо-   │1     │Срок службы в условиях эксплуатации:  │      │По ГОСТ 9.401 и  │

│стойкие      │      │  У1, ХЛ1, УХЛ1, год, не менее        │2     │9.8 настоящего   │

│             │      │  В1, О1, Т1, ОМ1, год, не менее      │1     │стандарта        │

├─────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤

│Ограниченно  │2     │1. Стойкость к статическому воздейст- │2     │По ГОСТ 9.403,   │

│атмосферо-   │      │вию воды при температуре (20 +/- 2)   │      │метод А, и 9.10  │

│стойкие      │      │°С, ч, не менее                       │      │настоящего       │

│             │      │                                      │      │стандарта        │

│             │      │2. Стойкость к статическому воздейст- │1     │По ГОСТ 9.403,   │

│             │      │вию раствора кальцинированной соды или│      │метод А, и 9.9   │

│             │      │моющего средства при температуре      │      │настоящего       │

│             │      │(20 +/- 2) °С, ч, не менее            │      │стандарта        │

├─────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤

│Водостойкие  │4     │Стойкость к статическому воздействию  │48    │По ГОСТ 9.403,   │

│             │      │воды или раствора хлористого натрия   │      │метод А, и 9.10  │

│             │      │массовой долей 3% при температуре     │      │настоящего       │

│             │      │(20 +/- 2) °С, ч, не менее            │      │стандарта        │

├─────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤

│Маслобензо-  │6     │Стойкость к статическому воздействию  │48    │По ГОСТ 9.403,   │

│стойкие      │      │бензина, минеральных масел или других │      │метод А, и 9.11  │

│             │      │нефтяных продуктов при температуре    │      │настоящего       │

│             │      │(20 +/- 2) °С, ч, не менее            │      │стандарта        │

├─────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤

│Химически    │7     │Стойкость к статическому воздействию  │1     │По ГОСТ 9.403,   │

│стойкие      │      │растворов кислот, щелочей и других    │      │метод А, и 9.11  │

│             │      │химически агрессивных сред, ч, не     │      │настоящего       │

│             │      │менее                                 │      │стандарта        │

├─────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤

│Термостойкие │8     │Стойкость к воздействию температуры не│2     │По 9.12 насто-   │

│             │      │менее 100 °С в течение, ч, не менее   │      │ящего стандарта  │

├─────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────┤

│Электроизоля-│9     │1. Удельное объемное электрическое    │1 х   │По ГОСТ 13526    │

│ционные      │      │сопротивление при температуре         │  12  │                 │

│             │      │(20 +/- 2) °С, Ом, не менее или       │10    │                 │

│             │      │2. Электрическая прочность при темпе- │50    │По ГОСТ 13526    │

│             │      │ратуре (20 +/- 2) °С, кВ/мм, не менее │      │                 │

├─────────────┴──────┴──────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────┤

│    Примечания                                                                      │

│    1. Для лаков группы 2 определение показателей 1 и 2 проводят для паркетных      │

│лаков, а также для лаков, используемых во влажных помещениях (бани, прачечные и     │

│т.д.).                                                                              │

│    2. Для лаков группы 9 по согласованию с потребителем допускается определение    │

│показателей 1 или 2 при других температурах, при этом нормы по показателям указывают│

│в НД или ТУ на конкретную марку лака.                                               │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.3.3. Дополнительные показатели потребительских свойств лаков и НД на методы испытаний приведены в Приложении Б.

5.4. Упаковка

5.4.1. Упаковка лаков - по ГОСТ 9980.3 (разделы 1, 3 - 7) и ГОСТ 26319.

5.5. Маркировка

5.5.1. Маркировка лаков - по ГОСТ 9980.4.

5.5.2. Информация для потребителя - по ГОСТ Р 51121.

5.5.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 и ГОСТ 19433.

## 6. Требования безопасности

6.1. Производство лаков должно соответствовать требованиям [1] и [2].

6.2. Безопасность работ, связанных с производством и испытанием лаков, - по ГОСТ 12.3.002.

6.3. Лаки могут быть допущены к производству только после гигиенической оценки и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного органами Госсанэпиднадзора Российской Федерации.

6.4. Для характеристики токсичности в НД или ТУ на конкретную марку лака приводят:

- информацию о токсичных компонентах, входящих в состав лака, с указанием их класса опасности, агрегатного состояния, предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны;

- виды и последствия опасного воздействия на организм человека токсичных компонентов лака;

- средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

6.5.   Концентрация   вредных   веществ  в  воздухе  рабочей  зоны  при

изготовлении  лаков  не  должна превышать предельно допустимые концентрации

для   воздуха  рабочей  зоны  (ПДК   ), ориентировочные  безопасные  уровни

р.з

воздействия (ОБУВ) по [3], [4].

6.6. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляют по ГОСТ 12.1.005.

6.7. Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводят по методикам, разработанным и утвержденным органами Госсанэпиднадзора Российской Федерации, и по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.016.

6.8. Все работы, связанные с изготовлением лаков, проводят при работающих общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляциях с механическим побуждением по ГОСТ 12.4.021 и с использованием индивидуальных средств защиты.

6.9. В НД или ТУ на конкретную марку лака указывают следующие характеристики составляющих компонентов лака, определяемые по ГОСТ 12.1.044:

- температуру вспышки в открытом тигле;

- температуру воспламенения;

- температуру самовоспламенения;

- температурные пределы распространения пламени.

6.10. Первичные средства пожаротушения, огнетушащие составы указывают в НД или ТУ на конкретную марку лака.

## 7. Требования охраны окружающей среды

7.1. При производстве и применении лаков образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые вызывают загрязнение атмосферного воздуха и воды.

7.2. При производстве и применении лаков должны соблюдаться гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест [5].

7.3. С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ предприятий осуществляют постоянный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) с использованием расчетных и инструментальных методик, допущенных к применению специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7.4. Концентрацию в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, определяют в соответствии с действующими нормативными документами.

7.5. Концентрации вредных химических веществ, выделяющихся из лаков при

хранении  и  транспортировании,  а  также  из  покрытий  на  их  основе при

эксплуатации,  не  должны  с  учетом  их  рассеивания в атмосфере превышать

среднесменные  предельно  допустимые  концентрации  (ПДК  )  и максимальные

сс

разовые  концентрации  (ПДК   )  в  атмосферном воздухе населенных мест,  а

м.р

также ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) по [6], [7].

7.6. С целью охраны окружающей среды от загрязнений сточными водами организуют контроль за содержанием в сточных водах вредных химических веществ согласно [8], [9].

7.7. Все жидкие отходы, образующиеся при фильтровании, промывании оборудования и коммуникаций, в виде загрязненных растворителей возвращают в производство или собирают в специальный контейнер и отправляют на утилизацию.

7.8. Размещение и обезвреживание отходов, образующихся при очистке оборудования и тары, осуществляют согласно [10].

## 8. Правила приемки

8.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1.

8.2. Отнесение испытаний по показателям таблиц 1 - 3 к приемосдаточным или периодическим и частоту проведения периодических испытаний указывают в НД или ТУ на конкретную марку лака.

## 9. Методы испытаний

9.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2.

9.2. Образцы для испытания подготавливают по ГОСТ 8832. Материал окрашиваемой поверхности, способ нанесения лака, толщину покрытия, количество слоев, условия и время высыхания лака указывают в НД или ТУ на конкретную марку лака.

9.3. Оценка внешнего вида покрытия

Внешний вид покрытия определяют визуально при рассеянном дневном свете или искусственном дневном освещении на расстоянии около 0,3 м от предмета осмотра. При возникших разногласиях определение проводят при естественном свете. Определение шагрени - по ГОСТ 9.032.

9.4. Определение условной вязкости

Определение условной вязкости проводят по ГОСТ 8420. Необходимость определения условной вязкости после разбавления лаков указывают в НД или ТУ на конкретную марку лака. В многокомпонентных лаках условную вязкость определяют для компонента, содержащего пленкообразующее вещество.

9.5. Определение времени высыхания лаков

Определение времени высыхания лаков проводят по ГОСТ 19007. Для лаков горячей сушки степень и температуру высыхания указывают в НД или ТУ на конкретную марку лака.

9.6. Отнесение лаков к классу и подклассу опасности - по ГОСТ 19433. Определение температуры вспышки в закрытом тигле - по ГОСТ 12.1.044.

9.7. Определение срока годности (жизнеспособности) после смешения компонентов лака проводят по ГОСТ 27271. Изменение показателей образца после испытания не должно превышать значений, указанных в НД или ТУ на конкретную марку лака.

9.8. Определение срока службы покрытия лака проводят по ГОСТ 9.401.

Покрытие лака подвергают воздействию искусственных климатических факторов, после чего проводят оценку сохранности защитных и декоративных свойств покрытия по ГОСТ 9.407. Методы испытаний и количество циклов выбирают в зависимости от условий эксплуатации покрытий по ГОСТ 9.104, типов атмосферы по ГОСТ 15150 и срока службы покрытий.

Если атмосферостойкий лак входит в состав комплексного покрытия, то определяют показатель "срок службы комплексного покрытия", если это указано в НД или ТУ на конкретную марку лака.

9.9. Определение стойкости к статическому воздействию раствора кальцинированной соды или моющего средства проводят по ГОСТ 9.403. Для проведения испытаний применяют раствор кальцинированной соды по ГОСТ 5100 массовой долей 2% или раствор моющего средства массовой долей не менее 0,5%. Вид моющего средства определяют по согласованию с потребителем и указывают в НД или ТУ на конкретную марку лака. После испытания внешний вид образца должен быть без изменений.

9.10. Определение стойкости к статическому воздействию воды и раствора хлористого натрия массовой долей 3% проводят по ГОСТ 9.403. После испытания внешний вид образца должен соответствовать требованиям, указанным в НД или ТУ на конкретную марку лака.

9.11. Определение стойкости к статическому воздействию агрессивных сред (бензина, минеральных масел, других нефтяных продуктов, растворов кислот, щелочей и т.д.) проводят по ГОСТ 9.403. Для проведения испытаний используют среду, воздействию которой подвергается покрытие лака в процессе эксплуатации. После испытания внешний вид образца должен соответствовать требованиям, указанным в НД или ТУ на конкретную марку лака.

9.12. Определение стойкости к воздействию температуры

Пластинку с высушенным покрытием лака помещают в муфельную печь или в термостат и выдерживают не менее 2 ч при температуре, которую указывают в НД или ТУ на конкретную марку лака. После этого пластинки вынимают, охлаждают до температуры (20 +/- 5) °С и проводят оценку внешнего вида покрытия. Внешний вид образца должен соответствовать требованиям, указанным в НД или ТУ на конкретную марку лака.

## 10. Транспортирование и хранение

10.1. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 9980.5.

## 11. Указания по применению

11.1. Указания по применению лака приводят в НД или ТУ на конкретную марку лака.

## 12. Гарантии изготовителя

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие лака требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

12.2. Гарантийный срок хранения указывают в НД или ТУ на конкретную марку лака.

# Приложение А

(справочное)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛАКОВ ПО РОДУ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА

Таблица А.1

| Наименование лаков по роду пленкообразующего вещества | Обозначе- ние лаков | Наименование основных пленкообразующих веществ |
| --- | --- | --- |
| Алкидно-акриловые | АС | Сополимеры акрилатов с алкидами |
| Битумные | БТ | Природные асфальты и асфальтиты, искусственные битумы, пеки |
| Глифталевые | ГФ | Смолы алкидные глицерофталатные (глифтали) |
| Канифольные | КФ | Канифоль и ее производные: резинаты кальциевый, цинковый и т.д., эфиры канифоли, канифольно- малеиновая смола |
| Каучуковые | КЧ | Дивинилстирольный, дивинилнитрильный и другие латексы, хлоркаучук, циклокаучук |
| Кремнийорганические | КО | Смолы кремнийорганические - полиорганосилоксано- вые, полиорганосилазаносилоксановые, кремний- органоуретановые и др. |
| Масляно- и алкидно- стирольные | МС | Смолы масляно-стирольные, алкидно-стирольные (сополимеры) |
| Масляные | МА | Масла растительные |
| Меламинные | МЛ | Смолы меламиноформальдегидные, алкидно-меламино- формальдегидные |
| Карбамидные | МЧ | Смолы карбамидоформальдегидные, алкидно-карбами- доформальдегидные, алкидно-карбамидомеламинофор- мальдегидные |
| Нитроцеллюлозные | НЦ | Лаковые коллоксилины, композиции нитроалкидные (нитроглифтали, нитропентафтали и т.д.), нитро- целлюлозоуретановые, нитроаминоформальдегидные |
| Пентафталевые | ПФ | Смолы алкидные пентаэритритофталатные (пентафтали) |
| Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные | ХВ | Смолы перхлорвиниловые и поливинилхлоридные |
| Полиакриловые | АК | Сополимеры (и полимеры) акриловых и метакриловых кислот, их эфиров и других производных со стиро- лом, винилацетатом и другими виниловыми мономе- рами, а также отверждаемые изоцианатами |
| Поливинилацетальные | ВЛ | Поливинилформали, поливинилбутирали, поливинил- формальэтилали (винифлексы) и другие поливинил- ацетальные смолы |
| Алкидно-уретановые | АУ | Смолы алкидные, модифицированные полиизоцианата- ми |
| Янтарные | ЯН | Янтарь плавленый (янтарная смола) |
| Полиуретановые | УР | Полиуретаны на основе полиатомных спиртов и полиизоцианатов |
| Полиэфирные ненасыщенные | ПЭ | Смолы полиэфирные ненасыщенные |
| Сополимеро- винилхлоридные | ХС | Сополимеры винилхлорида с винилацетатом, винили- денхлоридом, винилбутиловым эфиром и другими винильными мономерами |
| Фенолоалкидные | ФА | Соконденсаты алкидных и фенольных смол (на осно- ве фенола и его алкид- и арилзамещенных) |
| Фенольные | ФЛ | Смолы фенолоформальдегидные (модифицированные, 100%-ные) на основе фенолов, крезолов и ксилено- лов; масляно-фенольные |
| Фторопластовые | ФП | Фторопроизводные этилена: политетрафторэтилен, политрихлорфторэтилен |
| Эпоксидные | ЭП | Смолы эпоксидные, алкидно-эпоксидные, нитроцел- люлозо-эпоксидные, алкидно-меламино-эпоксидные, эпоксиуретановые и другие эпоксидно-модифициро- ванные |
| Этилцеллюлозные | ЭЦ | Этилцеллюлоза |

# Приложение Б

(рекомендуемое)

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ЛАКОВ,

И НД НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица Б.1

| Наименование показателя | НД на метод испытания |
| --- | --- |
| 1. Адгезия | ГОСТ 15140 |
| 2. Эластичность при изгибе | ГОСТ 6806 |
| 3. Прочность при ударе | ГОСТ 4765 |
| 4. Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ | ГОСТ 5233 |
| 5. Блеск | ГОСТ 896 |
| 6. Устойчивость к воздействию переменных температур | ГОСТ 27037 |
| 7. Условная светостойкость | ГОСТ 21903 |
| 8. Плотность | ГОСТ 28513 |
| 9. Кислотное число | ГОСТ 23955 |
| 10. Цвет | ГОСТ 19266 |
| Примечание - Дополнительные показатели, не предусмотренные настоящим Приложением, указывают в НД или ТУ на конкретную марку лака в зависимости от области применения. |

# БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Правила                 Общие правила взрывобезопасности для

безопасности            взрывопожароопасных химических, нефтехимических

ПБ 09-540-2003          и нефтеперерабатывающих производств

[2] Правила                 Правила безопасности лакокрасочных производств

безопасности

ПБ 09-567-2003

[3] Гигиенические           Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных

нормативы               веществ в воздухе рабочей зоны

ГН 2.2.5.1313-2003

[4] Гигиенические           Ориентировочные безопасные уровни воздействия

нормативы               (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН 2.2.5.1314-2003

[5] Санитарные              Гигиенические требования к обеспечению качества

правила и нормы         атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 2.1.6.1032-2001

[6] Гигиенические           Предельно допустимые концентрации (ПДК)

нормативы               загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

ГН 2.1.6.1338-2003      населенных мест

[7] Гигиенические           Ориентировочные безопасные уровни воздействия

нормативы               (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном

ГН 2.1.6.1339-2003      воздухе населенных мест

[8] Гигиенические           Предельно допустимые концентрации (ПДК)

нормативы               химических веществ в воде водных объектов

ГН 2.1.5.1315-2003      хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

водопользования

[9] Гигиенические           Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ)

нормативы               химических веществ в воде водных объектов

ГН 2.1.5.1316-2003      хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

водопользования

[10] Санитарные             Гигиенические требования к размещению и

правила и нормы        обезвреживанию отходов производства и

СанПиН 2.1.7.1322-2003 потребления